|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d, мм | S, мм | D,мм | Масса, кг |
| 159 | 8 | 171 | 13,3 |
| 219 | 8 | 231 | 16,3 |
| 273 | 8 | 286 | 22,5 |
| 325 | 8 | 338 | 26,7 |
| 9 | 33,7 |
| 10 | 41 |
| 377 | 8 | 390 | 30,7 |
| 10 | 38,9 |
| 12 | 47,1 |
| 430 | 8 | 444 | 35 |
| 530 | 8 | 546 | 43,5 |
| 10 | 55 |
| 12 | 66 |
| 630 | 10 | 646 | 65 |
| 12 | 78 |
| 720 | 8 | 738 | 58,5 |
| 10 | 74 |
| 12 | 88,5 |
| 14 | 104 |
| 16 | 119,5 |
| 820 | 10 | 838 | 84,5 |
| 12 | 101 |
| 14 | 118,5 |
| 16 | 136 |
| 1020 | 10 | 1040 | 105 |
| 12 | 125,5 |
| 14 | 147 |
| 16 | 168 |
| 1220 | 10 | 1242 | 124,5 |
| 12 | 150 |
| 14 | 175 |
| 16 | 200 |
| 18 | 224 |